VOCE DI CAPITOLATO

TUBI A BASE PIANA

Fornitura e posa di TUBI IN CEMENTO ARMATO TURBOCENTRIFUGATI CON BASE PIANA, in elementi della lunghezza utile non inferiore a ml ____, con giunto a bicchiere, confezionati con calcestruzzo Rck 50 N/mmq ( C40/50 ), armati con gabbia elettrosaldata costituita da spirale continua in acciaio B450A e da barre longitudinali, dimensionata per carichi stradali di 1° categoria secondo D.M. 14.01.08, conformi alle Norme DIN 4035 – UNI EN 1916:04 (CE), compresa guarnizione in gomma con sezione a cuspide o lamellare applicata in stabilimento nell'apposita sede del maschio del tubo, conforme alle Norme UNI EN 681/1; posti in opera con rinfianco in materiale granulare secco tipo pietrisco 10/25 mm o calcestruzzo Rck 15 N/mmq (se previsto dal calcolo statico del produttore), e rinterrati con materiale inerte sciolto proveniente dallo scavo.

Su richiesta possono essere forniti tubi con rivestimento in resina epossidica.