DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

POZZETTI TIPO INCORPORATO SUL TUBO

PROLUNGHE

E PIASTRA DI COPERTURA

Pozzetto incorporato sul tubo

Fornitura di POZZETTO DI ISPEZIONE, confezionato con calcestruzzo armato RcK 40 N/mm2 (C32/40), costituito da un elemento incorporato sul tubo di diam. interno Ø 80 cm e altezza 20 cm dalla generatrice superiore del tubo, completo di boccole tubolari filettate e zincate annegate nel getto dello stesso per l’ancoraggio del chiusino in acciaio, mediante bulloni in acciaio ad alta resistenza, compresa la fornitura del chiusino in acciaio zincato e nervato Ø 1100 mm e la relativa guarnizione di tenuta da posizionare sul perimetro del pozzetto; il tutto opportunamente dimensionato e armato con acciaio B450C per sopportare i carichi esterni di 1° categoria secondo D.M. 14.01.08 e la pressione massima dell’ acqua interna di 2,00 Bar,  secondo UNI EN 1917(CE);

sovrapprezzo sul tubo :					Cad.  €uro