DESCRIZIONE  DI  CAPITOLATO  TUBI

Per tubi in pressione e/o sotto falda

Fornitura e posa in opera di TUBI CIRCOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO TURBOCENTRIFUGATO, in elementi della lunghezza utile non inferiore a ml 3,60 con giunto a bicchiere, compresa la guarnizione in gomma elastomerica compatta con sezione a cuspide, posizionata nell’apposita sede, conforme alle Norme UNI EN 681/1, confezionati con calcestruzzo Rck 50 N/mm2 (classe C40/50), armati con gabbia elettrosaldata costituita da spirale continua in acciaio B450A e da barre longitudinali, calcolati per carichi stradali di 1° categoria secondo D.M. 17.01.18, conformi alle Norme DIN 4035 - UNI EN 1916:04 (CE), posti in opera con rinfianco in materiale granulare secco tipo pietrisco 10/25 mm o calcestruzzo Rck 15 N/mm2 (se previsto dal calcolo statico del produttore), e rinterrati con materiale inerte fine e sciolto .

L’ azienda fornitrice delle tubazioni dovrà essere certificata secondo Norma       UNI EN ISO 9001;

se richiesto :

compreso rivestimento interno con resina epossidica pura (rossa o nera), spess. 300/600 micron

- diametro interno mm.                                            al ml. €