VOCE DI CAPITOLATO

TUBI CIRCOLARI CON BASE PIANA

Fornitura e posa di TUBI CIRCOLARI IN CEMENTO ARMATO TURBOCENTRIFUGATO CON BASE PIANA, in elementi della lunghezza utile non inferiore a ml 2,00, con giunto a bicchiere, confezionati con calcestruzzo Rck 50 N/mmq ( C40/50 ), armati con gabbia elettrosaldata costituita da spirale continua in acciaio B450A e da barre longitudinali, dimensionata per carichi stradali di 1° categoria secondo D.M. 14.01.08, conformi alle Norme DIN 4035 – UNI EN 1916 (CE) in vigore, compresa guarnizione in gomma con sezione a cuspide o lamellare, applicata in stabilimento nell'apposita sede del maschio del tubo, conforme alle Norme UNI EN 681/1, a garanzia della tenuta idraulica; posti in opera con rinfianco in materiale granulare secco tipo pietrisco 20/40 mm (se previsto dal calcolo statico del produttore), e rinterrati con materiale inerte sciolto proveniente dallo scavo se idoneo.

Su richiesta possono essere forniti tubi con rivestimento in resina epossidica.